ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 52491-2005 |
| --- | --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Общие технические условия

|  | Москва Стандартинформ 2006 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

## Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «НАУКА-СПЕКТР ЛК» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС)»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. № 517-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

Содержание

1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Классификация 5 Технические требования 6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 9 Транспортирование и хранение 10 Указания по применению 11 Гарантии изготовителя Библиография

ГОСТ Р 52491-2005

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

###### Общие технические условия

###### Coating materials, used in building. General specifications

##### Дата введения - 2007-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы (далее - ЛКМ), применяемые в строительстве для отделки зданий и сооружений (бетонных, железобетонных, оштукатуренных, кирпичных, металлических, деревянных и др. поверхностей), и устанавливает общие технические требования к ЛКМ, потребительские и эксплуатационные характеристики покрытий на их основе и методы испытаний.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51691-2000 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52165-2003 Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие технические условия

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.035-84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору

ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний

ГОСТ 9825-73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка

ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20811-75 Материалы лакокрасочные. Методы испытаний покрытий на истирание

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 28246-2005 Материалы лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий

ГОСТ 30884-2003 Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9825, ГОСТ 28246 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 прогнозируемый срок службы лакокрасочного покрытия: Срок службы, в течение которого покрытие обеспечивает сохранение требуемых защитно-декоративных свойств.

3.2 летучие ароматические углеводороды: Любой углеводород с температурой кипения менее или равной 250 °С при нормальном давлении, имеющий хотя бы одно ароматическое ядро в своей структурной формуле.

# 4 Классификация

4.1 ЛКМ, применяемые в строительстве, классифицируют по следующим видам: краски, эмали, лаки, грунтовки, шпатлевки.

4.2 ЛКМ в зависимости от условий эксплуатации подразделяют на:

- материалы для наружных работ - материалы, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках;

- материалы для внутренних работ - материалы ограниченно атмосферостойкие, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений в различных климатических условиях.

4.3 Обозначение и построение обозначений ЛКМ - по ГОСТ 9825. Обозначение может быть дополнено фирменным знаком предприятия-изготовителя. Обозначение ЛКМ, применяемых в строительстве, дополняется словом «СТРОИТЕЛЬНАЯ (ЫЙ)».

Пример обозначения эмали ПФ-115 голубой:

Эмаль ПФ-115 голубая, СТРОИТЕЛЬНАЯ

# 5 Технические требования

5.1 ЛКМ изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативных и технических документов на конкретный ЛКМ, по рецептуре (ам) и технологическому (им) регламенту (ам), утвержденным в установленном порядке.

#### 5.2 Характеристики

5.2.1 Технологические показатели ЛКМ и методы их определения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Метод испытания |
| --- | --- |
| 1 Условная вязкость при температуре (20 ± 2) °С по вискозиметру ВЗ-246, с | По ГОСТ 8420 |
| 2 Массовая доля нелетучих веществ, % | По ГОСТ 17537 |
| 3 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч | По ГОСТ 19007 |
| 4 рН (для водно-дисперсионных красок) | По ГОСТ Р 52020 |
| 5 Морозостойкость, циклы | По ГОСТ Р 52020, пункт 9.8 |
| 6 Температура вспышки в закрытом тигле (для органорастворимых ЛКМ) | По ГОСТ 12.1.044 |

Значения показателей 1 - 3 для эмалей и масляных красок приведены в ГОСТ Р 51691 и ГОСТ 30884 соответственно.

Значения показателей 1 - 5 для водно-дисперсионных ЛКМ приведены в ГОСТ Р 52020, для остальных ЛКМ - в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ.

Значения показателей 1 - 3 для лаков приведены в ГОСТ Р 52165 и ГОСТ Р 52020.

Значение показателей 5 и 6 устанавливают в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ.

При необходимости в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ могут быть установлены дополнительные показатели, например жизнеспособность при (20 ± 2) °С, ч (для многокомпонентных систем), степень перетира, цвет и др.

Отнесение органорастворимых ЛКМ к классу и подклассу по пожарной опасности - по ГОСТ 19433.

5.2.2 Показатели потребительских и эксплуатационных свойств покрытий на основе красок и эмалей, предназначенных для наружных работ, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | Краски | Эмали |  |
|  | водно-дисперсионные | масляные |  |  |
| 1 Внешний вид | По ГОСТ Р 52020 | По ГОСТ 30884 | По ГОСТ Р 51691 | По ГОСТ Р 52020, пункт 9.3; ГОСТ 30884, пункт 9.3; ГОСТ Р 51691, пункт 9.3. По нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ |
| 2 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 100 | 150 | 120 | По ГОСТ 8784, метод 1 |
| 3 Адгезия, баллы, не более | - | - | 1 | По ГОСТ 15140, раздел 2 |
| 4 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | - | - | 1 | По ГОСТ 6806 |
| 5 Прочность при ударе по прибору У-1, см, не менее | - | - | 50 | По ГОСТ 4765 |
| 6 Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн. ед., не менее | - | - | 0,15 | По ГОСТ 5233 |
| 7 Условная светостойкость, ч, не менее | 24 (для цветных красок) | 2 (для цветных красок) | 2 | По ГОСТ 21903 и нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ |
| 8 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ºС, ч, не менее | 24 | 2 | 24 | По ГОСТ 9.403, метод А |
| 9 Смываемость пленки, г/м 2, не более | 2 | - | - | По ГОСТ Р 52020, пункт 9.5 |
| 10 Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг | Значение показателя должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный ЛКМ | По ГОСТ 25898 |
| 11 Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации У1, ХЛ1, УХЛ1, лет, не менее | 10 | 2 | 10 | По ГОСТ 9.401, приложение 10 |
| Примечание - Значение показателя 10 определяют только для ЛКМ, применяемых для окраски фасадов зданий, и используют в теплотехнических расчетах конструкций зданий и сооружений. |

5.2.3 Показатели потребительских и эксплуатационных свойств покрытий на основе красок и эмалей, предназначенных для внутренних работ, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | Краски | Эмали |  |
|  | водно-дисперсионные | масляные |  |  |
| 1 Внешний вид | По ГОСТ Р 52020 | По ГОСТ 30884 | По ГОСТ Р 51691 | По ГОСТ Р 52020, пункт 9.3; ГОСТ 30884, пункт 9.3; ГОСТ Р 51691, пункт 9.3. По нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ |
| 2 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 120 | 150 | 120 | По ГОСТ 8784, метод 1 |
| 3 Адгезия, баллы, не более | - | - | 1 | По ГОСТ 15140, раздел 2 |
| 4 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | - | - | 1 | По ГОСТ 6806 |
| 5 Прочность при ударе по прибору У-1, см, не менее | - | - | 50 | По ГОСТ 4765 |
| 6 Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн. ед., не менее | - | - | 0,15 | По ГОСТ 5233 |
| 7 Условная светостойкость, ч, не менее | 12 (для цветных красок) | 2 (для цветных красок) | 2 | По ГОСТ 21903 |
| 8 Стойкость к статическому воздействию: |  |  |  | По ГОСТ 9.403, метод А |
| - воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 24 | 1 | 10 |  |
| - раствора моющего средства при температуре (38 ± 2) °С, мин, не менее | - | - | 15 |  |
| 9 Смываемость пленки, г/м 2, не более | 3,5 | - | - | По ГОСТ Р 52020 |
| 10 Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации У2, У3, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3, лет, не менее | 6 | 2 | 6 | По ГОСТ 9.401, приложение 10 |

5.2.4 Показатели потребительских и эксплуатационных свойств покрытий на основе лаков, предназначенных для внутренних работ (для паркета), должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение показателя для лаков | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | органо-растворимых | водно-дисперсионных |  |
| 1 Внешний вид | По ГОСТ Р 52165 | По ГОСТ Р 52165, пункт 9.3 |
| 2 Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн. ед., не менее | 0,2 | 0,2 | По ГОСТ 5233 |
| 3 Стойкость к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °С: |  |  | По ГОСТ 9.403, метод А |
| - воды, ч, не менее | 24 | 24 |  |
| - раствора моющего средства с массовой долей 1 %, ч, не менее | 2 | 2 |  |
| 4 Стойкость к истиранию, кг/мкм, не менее | 0,35 | 2 | По ГОСТ 20811, метод А |

5.2.5 Показатели потребительских и эксплуатационных свойств грунтовок и покрытий на их основе, предназначенных для внутренних работ, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Значение показателя для грунтовок | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | органо-растворимых | водно-дисперсионных |  |
| 1 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ±2) °С, ч, не более | 24 | 12 | По ГОСТ 19007 |
| 2 Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | - | По ГОСТ 15140, раздел 2 |
| 3 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 24 | 24 | По ГОСТ 9.403, метод А |

5.2.6 Показатели потребительских и эксплуатационных свойств шпатлевок и покрытий на их основе должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 + 2) °С, ч, не более | 24 | По ГОСТ 19007 |
| 2 Удобонаносимость | Шпатлевка должна легко наноситься, не сворачиваться и не тянуться за инструментом | По нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ |
| 3 Способность к шлифованию | При шлифовании должна образовываться ровная поверхность | По нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ |
| 4 Прочность сцепления с поверхностью, МПа, не менее: |  | По ГОСТ 28574 |
| - через 24 ч | 0,2 |  |
| - через 72 ч | 0,6 |  |

5.3 Упаковка ЛКМ - по ГОСТ 9980.3.

5.4 Маркировка ЛКМ - по ГОСТ 9980.4.

5.5 Транспортная маркировка ЛКМ - по ГОСТ 14192.

# 6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Требования безопасности, связанные с испытанием и применением ЛКМ, - по ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.035.

6.2 Все работы, связанные с испытанием ЛКМ, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением по ГОСТ 12.4.021.

6.3 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

6.4 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при нанесении ЛКМ не должна превышать предельно допустимые концентрации для воздуха рабочей зоны (ПДКр.з), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) - по ГОСТ 12.1.005 и соответствовать гигиеническим нормативам [1], [2].

6.5 При применении ЛКМ образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, вызывающие загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы.

6.6 При применении ЛКМ должны соблюдаться гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест в соответствии с [3].

6.7 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ предприятия проводят постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) с использованием расчетных и инструментальных методик, допущенных к применению специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также применяют меры по уменьшению выбросов летучих органических соединений из стационарных источников, утвержденные Москомприроды РФ, [12].

Концентрацию в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, рассчитывают в соответствии с [4] и [5].

6.8 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами контроль за содержанием в них вредных веществ проводят по [6] - [10].

6.9 Обезвреживание отходов, образующихся при очистке оборудования и тары, осуществляют в соответствии с порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов в соответствии с [8] - [12].

6.10 ЛКМ являются токсичными, пожароопасными и взрывоопасными материалами.

Водно-дисперсионные ЛКМ не являются пожаро- и взрывоопасными материалами.

6.11 ЛКМ могут быть допущены к производству, реализации и применению только после получения санитарно-эпидемиологического заключения установленного образца.

6.12 ЛКМ должны сопровождаться паспортом безопасности вещества (материала).

6.13 Для характеристики токсичности ЛКМ в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ должны быть приведены:

- перечень компонентов, входящих в состав ЛКМ, их краткая токсикологическая характеристика (класс опасности, агрегатное состояние, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) по ГОСТ 12.1.005 и гигиеническим нормативам [1], [2];

- виды и последствия опасного воздействия наиболее токсичных компонентов;

- пути возможного поступления в организм человека наиболее токсичных компонентов;

- меры оказания первой помощи непосредственно на месте происшествия.

6.14 В таблице 7 приведены максимально допустимые нормы по показателю массовой доли летучих органических соединений, содержащихся в ЛКМ, готовых к применению.

Таблица 7

| Категория ЛКМ | Тип материала* | Массовая доля летучих органических соединений в ЛКМ, готовых к применению, г/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | ** | *** |
| Матовые ЛКМ для внутренних стен и потолков (блеск < 25 при 60°) | вд | 75 | 30 |
|  | ОР | 400 | 300 |
| Глянцевые ЛКМ для внутренних стен и потолков (блеск < 25 при 60°) | вд | 150 | 100 |
|  | ОР | 400 | 100 |
| Фасадные ЛКМ по бетону, кирпичу, штукатурке и камню | вд | 75 | 40 |
|  | ОР | 450 | 430 |
| Краски декоративные и отделочные для внутренних и внешних работ по металлу и дереву | вд | 150 | 130 |
|  | ОР | 400 | 300 |
| Лаки (составы) для древесины, включая непрозрачные, для наружных и внутренних работ | вд | 150 | 130 |
|  | ОР | 500 | 400 |
| Лаки (составы) для древесины для внутренних и внешних работ, дающие тонкие покрытия | вд | 150 | 130 |
|  | ОР | 700 | 700 |
| Грунтовки с блокирующими или герметизирующими свойствами по дереву и для стен и потолков | ВД | 50 | 30 |
|  | ОР | 450 | 350 |
| Вяжущие грунтовки для фиксации подложки, придания гидрофобности и/или защиты древесины от поражения синими плесневыми грибками | ВД | 50 | 30 |
|  | ОР | 750 | 750 |
| Одноупаковочные ЛКМ для окраски деревянных и цементных полов | ВД | 140 | 140 |
|  | ОР | 600 | 500 |
| Двухупаковочные ЛКМ для полов (второй компонент вносят перед применением) | ВД | 140 | 140 |
|  | ОР | 550 | 500 |
| ЛКМ для образования многоцветного покрытия | ВД | 150 | 100 |
|  | ОР | 400 | 100 |
| ЛКМ для покрытий с декоративным эффектом | ВД | 300 | 200 |
|  | ОР | 500 | 200 |
| * ВД - водно-дисперсионные ЛКМ; ОР - органорастворимые ЛКМ. ** Норма вводится с 01.01.2010 г. *** Норма вводится с 01.01.2012 г. Примечания 1 Массу летучих органических соединений, химически реагирующих друг с другом в период формирования покрытия и превращающихся в его составную часть, не учитывают. 2 Нормы установлены в соответствии с [13]. |

6.15 В ЛКМ не допускается присутствие летучих органических соединений, запрещенных к применению. В таблице 8 приведены вредные вещества, запрещенные к применению, присутствие которых не допускается в ЛКМ или допускается в ограниченном количестве.

6.16 Первичные средства пожаротушения, огнетушащие составы указывают в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ.

6.17 В нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ указывают следующие характеристики пожарной безопасности составляющих компонентов ЛКМ:

- температуру вспышки в открытом тигле;

- температуру воспламенения;

- температуру самовоспламенения;

- температурные пределы распространения пламени.

Таблица 8

| Наименование ЛКМ | Тип ЛКМ | Летучие органические соединения, запрещенные к применению* | Отсутствие тяжелых металлов, запрещенных к применению* | Допускаемое количество пигментов, содержащих свинец**, % (по свинцу) | Степень меления** | Отсутствие тяжелых металлов в ЛКМ для внутренних работ | Эмиссия летучих органических соединений при эксплуатации покрытия | Ограничение по содержанию ароматических углеводородов*** | Биодобавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тарный консервант | Биодобавки для придания ЛКМ антибактериальных свойств |
| Эмали | Органо-растворимые | Бензол, хлорированные углеводороды, метанол | Ртуть, кадмий, мышьяк | ≤1*** | ≤2 | Свинец, хром шестивалентный | ≤ ПДКатм.в. | Толуол, ксилол, сольвент (в сумме не более 15%) | - | - |
| Краски масляные | Органо-растворимые | Бензол, хлорированные углеводороды, метанол | Ртуть, кадмий, мышьяк | ≤1*** | ≤2 | Свинец, хром шестивалентный | ≤ пдкатм.в. | - | - | - |
| Краски водно-дисперсионные | Водные | - | - | - | ≤2 | Свинец, хром шестивалентный | ≤ ПДКатм.в. | - | Отсутствие добавок, запрещенных к применению | Отсутствие добавок, запрещенных к применению |
| Лаки | Органо-растворимые | Бензол, пиробензол, хлорированные углеводороды, метанол | - | - | - | - | ≤ ПДКатм.в. | - | - | - |
|  | Водные | - | - | - | - | - | ≤ ПДКатм.в. | - | Отсутствие добавок, запрещенных к применению | - |
| Шпатлевки | Органо-растворимые | Бензол, пиробензол, хлорированные углеводороды, метанол | Ртуть, кадмий, мышьяк | - | - | - | ≤ пдк атм.в. | - | - | - |
|  | Водные | Бензол, пиробензол, хлорированные углеводороды, метанол | - | - | - | - | ≤ пдкатм.в. | - | - | - |
| Грунтовки | Органо-растворимые | Бензол, пиробензол, хлорированные углеводороды, метанол | Ртуть, кадмий, мышьяк | - | - | - | ≤ пдкатм.в. | - | - | - |
|  | Водные | - | - | - | - | - | ≤ ПДКатм.в. | - | Отсутствие добавок, запрещенных к применению | - |
| * Возможно содержание, соответствующее количеству примесей в исходном сырье. ** При окраске методом ручного распыления. *** Степень меления - не более балла 2 в период срока службы покрытия. |

# 7 Правила приемки

Правила приемки Л КМ - по ГОСТ 9980.1.

# 8 Методы испытаний

8.1 Отбор проб ЛКМ для испытаний - по ГОСТ 9980.2.

8.2 Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832. Материал окрашиваемой поверхности, способ нанесения лакокрасочного материала, толщину покрытия, число слоев, условия и время высыхания (сушки) указывают в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ.

8.3 Условная вязкость ЛКМ при температуре (20 ± 2) °С - по ГОСТ 8420.

8.4 Массовая доля нелетучих веществ - по ГОСТ 17537.

8.5 Время высыхания до степени 3 - по ГОСТ 19007.

8.6 рН водно-дисперсионных ЛКМ - по ГОСТ Р 52020.

8.7 Морозостойкость ЛКМ - по ГОСТ Р 52020, пункт 9.8.

8.8 Внешний вид покрытия:

- для водно-дисперсионных ЛКМ - по ГОСТ Р 52020, пункт 9.3;

- для масляных ЛКМ - по ГОСТ 30884, пункт 9.3;

- для эмалей - по ГОСТ Р 51691, пункт 9.3;

- для лаков - по ГОСТ Р 52165, пункт 9.3.

8.9 Укрывистость высушенной пленки - по ГОСТ 8784.

8.10 Адгезия покрытия - по ГОСТ 15140.

8.11 Эластичность пленки при изгибе - по ГОСТ 6806.

8.12 Прочность при ударе - по ГОСТ 4765.

8.13 Твердость покрытия - по ГОСТ 5233.

8.14 Условная светостойкость покрытия - по ГОСТ 21903.

8.15 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей - по ГОСТ 9.403.

8.16 Смываемость пленки - по ГОСТ Р 52020.

8.17 Сопротивление паропроницанию - по ГОСТ 25898.

8.18 Прогнозируемый срок службы ЛКМ - по ГОСТ 9.401.

8.19 Удобонаносимость и способность к шлифованию - по нормативным или техническим документам на конкретный ЛКМ.

8.20 Прочность сцепления покрытий на основе шпатлевок - по ГОСТ 28574.

8.21 Стойкость покрытия к истиранию - по ГОСТ 20811.

8.22 Массовая доля летучих органических соединений - по ГОСТ 17537.

8.23 Температура вспышки в закрытом тигле, температура воспламенения и самовоспламенения, температурные пределы распространения пламени - по ГОСТ 12.1.044.

# 9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5.

# 10 Указания по применению

10.1 Указания по применению приводят в нормативных или технических документах на конкретный ЛКМ.

10.2 Указания по применению ЛКМ, поступающего в розничную торговлю, указывают на этикетке или на листе-вкладыше.

10.3 Для получения покрытий с необходимым комплексом защитно-декоративных свойств перед выполнением отделочных работ защищаемую поверхность подготавливают в соответствии с требованиями [14] и/или нормативных или технических документов на ЛКМ.

# 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие ЛКМ требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок указывают в нормативном или техническом документе на конкретный ЛКМ.

# Библиография

| [1] ГН 2.2.5.1313-2003 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| --- | --- |
| [2] ГН 2.2.5.1314-2003 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| [3] СанПиН 2.1.6.575-96 | Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест |
| [4] ОНД 86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утвержденная Госкомгидрометом 04.08.86 |
| [5] № 497 | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при нанесении лакокрасочных материалов, утвержденная Минприроды 12.11.97 |
| [6] ГН 2.1.6.1338-2003 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| [7] ГН 2.1.6.1339-2003 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| [8] ГН 2.1.5.1315-2003 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| [9] ГН 2.1.5.1316-2003 | Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| [10] СанПиН 2.1.7.1322-2003 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| [11] СП № 3209-85 | Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации) |
| [12] | Меры по уменьшению выбросов летучих органических соединений из стационарных источников, утвержденные Москомприроды Российской Федерации, 1990 |
| [13] | Директивы Европейского парламента и Совета ЕЭС № 2004/42/ЕЭС от 21 апреля 2004 года «Об ограничении выделений летучих органических соединений в результате применения органических растворителей в некоторых лаках и красках» |
| [14] | СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия |

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, применяемые в строительстве; эмали; лаки; краски; грунтовки; шпатлевки; покрытия; технические требования; правила приемки; методы испытаний